欧盟禁镍条例 (EN1811)

- 指令 94/27/EC   (1994年6月30日通过)

  - 穿耳用具含镍不能高于0.05% (m/m)

  - 规定镍释出量不能超出 0.5微克/平方厘米/每星期, 产品有无镍层保护者, 两年正常使用期必须仍能符合乙规定释出标准。

- 适用国家

  - 英国、 瑞典、瑞士、冰岛、挪威、捷克、奥地利、法国、比利时、德国、西班牙、葡萄牙、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、(以及2004年新加入欧盟之波兰等东欧国家) 。

- 正式通过日期  (20-Jul-1999)

  - EN1810: 1998	人体穿孔配件测试

  - EN1811: 1998	产品释镍测试

  - EN12472: 1998	具保护层产品经磨损及腐蚀后之释镍测试

- 法例实行日期

  - 测试方法于公布后6个月生效

  - 测试标准于公布后6个月后, 不可制造或入口不合格产品18个月后, 不可向 消费者出售不合格产品

- EN1810 : 1998  (含镍量测试)

  - 穿耳用配件含镍成分 ≦ 0.05% (m/m)以A.A. 测试

- EN1811 : 1998  (产品释镍测试)

  - 产品长期及直接接触皮肤者规定镍释出量不能超出 0.5微克/平方厘米/每星期, 产品浸于人工汗液一星期, 以A.A. 测试

- EN12472 : 1998  (具保护层产品经腐蚀及磨损后之释镍测试)

  - 测试设备

  - 磨料特性

  - 步骤(1) –腐蚀

  - 步骤(2) –磨损

  - 测定 (EN1811 : 1998)

- EN12471 “Rubbing Test” 棉棒擦测试验

  - 欧盟暂未通过, 仅供参考之用。

  - DMG (Dimethylglyoxim) Test

    - 0.8 %　二甲基乙二醛肪溶于乙醇

    - 10 %   氨水

    - 人工汗试剂 存于8℃ 或以下 (有效期6个月)